松紧带反光刻字膜 松紧带高亮反光刻字膜 松紧带亮银反光刻字膜

品名：松紧带反光刻字膜 松紧带高亮反光刻字膜 松紧带亮银反光刻字膜

公司注重科技创新，实行现代管理，现拥有发明专利2项,外观专利5项，成功通过EN471、EN71、EN13356等各类欧美CE认证。公司生产的环保反光材料在品质及稳定性方面一直处于国内领先水平。产品出口欧洲、美洲、东南亚等30多个国家与地区，并建立与D&F、VIVA、DEKRA的长期战略合作关系，承揽OEM加工业务。

规格：0.10MM-0.18MM*1M宽*100M长/卷

型号：CSAS

环保：符合欧盟出口标准

反光刻字膜销售模式：零售、批发、电商统一价

产品质量：高端

品牌：

加工机器：分条机、激光机、刻字机

加工方式：热贴合

反光系数R'：＞260 cd/lx.m2

水洗性能IS06330：0-10次

产品认证：产品通过EN471 2003、SGS、SVHC标准

产品用途：拥有出色的反光性能和超弹性能，能起到明显的警示作用，可热烫在TPU、PVC、PU、布、织带等不同的基材上面。

颜色：现货有高亮反光、亮银反光、七彩反光，其它颜色的高弹力反光刻字膜需要订制

高弹力反光刻字膜特征 ：超薄超大弹力、反光亮度高、效果好、手感软、立体感强、转移方便、耐水洗、环保
高弹力反光刻字膜特性 ：1、大小图案：无论整片大图还是细小如发的小图，无所不能，轻松转印；2、不粘布：不管网眼布还是拉毛布，全不粘。不咬布，离型轻；3、玻璃珠排列更密集，热转印图案边缘更整齐，反光度广角型更佳

材质：100%PU

结构：PE底+涂层+热熔胶层

高弹性反光刻字膜：适合于各类弹力松紧带、织带、高弹性橡筋带、平纹、重平、斜纹、双层、经二重和提花等组织；特别适合于内衣、裤子、婴儿服装、毛衣、运动服、韵服、婚纱礼服、T-恤、帽子、胸围、口罩等服装系列产品；

高弹性反光刻字膜用途：广泛用于服装袖口、下摆、胸罩、吊袜、裤腰、束腰、鞋口，以及体育护身和医疗绷扎，工艺品，办公文具，工业用品，家居用品等产品。

百度搜索：松紧带反光刻字膜 松紧带高亮反光刻字膜 松紧带亮银反光刻字膜

谷歌搜索：松紧带反光刻字膜 松紧带高亮反光刻字膜 松紧带亮银反光刻字膜

360搜索：松紧带反光刻字膜 松紧带高亮反光刻字膜 松紧带亮银反光刻字膜

松紧带银灰反光刻字膜 松紧带弹力幻彩反光刻字膜 3倍弹力高亮反光刻字膜

品名：松紧带银灰反光刻字膜 松紧带弹力幻彩反光刻字膜 3倍弹力高亮反光刻字膜

反光高弹刻字膜由反光弹力膜和百美贴热熔胶贴加工而成；有多种规格、条纹及颜色，可印制LOGO,当光线射向反光臂带时会产生极强的反光效果，提高夜间的可视性，可以起到很好的安全警示作用。使用非常方便，只需轻轻地绕在手臂上，然后把两头的魔术贴钩面和毛面对贴，就可以牢牢的綁在手臂带上，同样的方式可以綁在小腿上，做束裤带用。为喜欢在夜晚跑步的人员起到安全警示作用！

规格：0.10MM-0.18MM*1M宽*100M长/卷

型号：CSAS

环保：符合欧盟出口标准

反光刻字膜销售模式：零售、批发、电商统一价

产品质量：高端

品牌：

加工机器：分条机、激光机、刻字机

加工方式：热贴合

反光系数R'：＞260 cd/lx.m2

水洗性能IS06330：0-10次

产品认证：产品通过EN471 2003、SGS、SVHC标准

产品用途：拥有出色的反光性能和超弹性能，能起到明显的警示作用，可热烫在TPU、PVC、PU、布、织带等不同的基材上面。

颜色：现货有高亮反光、亮银反光、七彩反光，其它颜色的高弹力反光刻字膜需要订制

高弹力反光刻字膜特征 ：超薄超大弹力、反光亮度高、效果好、手感软、立体感强、转移方便、耐水洗、环保

高弹力反光刻字膜特性 ：1、大小图案：无论整片大图还是细小如发的小图，无所不能，轻松转印；2、不粘布：不管网眼布还是拉毛布，全不粘。不咬布，离型轻；3、玻璃珠排列更密集，热转印图案边缘更整齐，反光度广角型更佳

材质：100%PU

结构：PE底+涂层+热熔胶层

高弹性反光刻字膜：适合于各类弹力松紧带、织带、高弹性橡筋带、平纹、重平、斜纹、双层、经二重和提花等组织；特别适合于内衣、裤子、婴儿服装、毛衣、运动服、韵服、婚纱礼服、T-恤、帽子、胸围、口罩等服装系列产品；

高弹性反光刻字膜用途：广泛用于服装袖口、下摆、胸罩、吊袜、裤腰、束腰、鞋口，以及体育护身和医疗绷扎，工艺品，办公文具，工业用品，家居用品等产品。

百度搜索：松紧带银灰反光刻字膜 松紧带弹力幻彩反光刻字膜 3倍弹力高亮反光刻字膜

谷歌搜索：松紧带银灰反光刻字膜 松紧带弹力幻彩反光刻字膜 3倍弹力高亮反光刻字膜

360搜索：松紧带银灰反光刻字膜 松紧带弹力幻彩反光刻字膜 3倍弹力高亮反光刻字膜

1.8倍弹力亮银反光刻字膜	2倍弹力银色反光刻字膜 拉伸1倍弹力幻彩反光刻字膜

品名：1.8倍弹力亮银反光刻字膜 2倍弹力银色反光刻字膜 拉伸1倍弹力幻彩反光刻字膜

1，最亮的反光技术 2，淋湿状态下正常工作 3，超长距离可视性，4多种颜色，

5个性化印刷各种图案，6耐磨性 7，防尘防湿易擦洗 8，抗低温，适合严寒地区

采用不同树脂将高折射率的玻璃微珠均匀地分布在各种基布上，并在微珠后半珠表面镀有反光层，每一排在基础表面的微珠都是光学透镜元件，当光线照在产品表面上，微珠就向光源方向反射光束，光线通过入射-折射-反射这个过程，显示出明亮的光，形成回归定向的反光功能。并起到醒目-警示-安全效果。

【产品特点】

逆反射性能强、高弹性、耐候性极佳、使用寿命长、耐摩擦、耐刮、防静电、警示效果强、产品安全环保。

【产品用途】

作为一种功能性的服装辅料，可缝制在各种面料与衬底上，作为一种高档辅料，被广泛应用于反光服、各

规格：0.10MM-0.18MM*1M宽*100M长/卷

型号：CSAS

环保：符合欧盟出口标准

反光刻字膜销售模式：零售、批发、电商统一价

产品质量：高端

品牌：

加工机器：分条机、激光机、刻字机

加工方式：热贴合

反光系数R'：＞260 cd/lx.m2

水洗性能IS06330：0-10次

产品认证：产品通过EN471 2003、SGS、SVHC标准

产品用途：拥有出色的反光性能和超弹性能，能起到明显的警示作用，可热烫在TPU、PVC、PU、布、织带等不同的基材上面。

颜色：现货有高亮反光、亮银反光、七彩反光，其它颜色的高弹力反光刻字膜需要订制

高弹力反光刻字膜特征 ：超薄超大弹力、反光亮度高、效果好、手感软、立体感强、转移方便、耐水洗、环保

高弹力反光刻字膜特性 ：1、大小图案：无论整片大图还是细小如发的小图，无所不能，轻松转印；2、不粘布：不管网眼布还是拉毛布，全不粘。不咬布，离型轻；3、玻璃珠排列更密集，热转印图案边缘更整齐，反光度广角型更佳

材质：100%PU

结构：PE底+涂层+热熔胶层

高弹性反光刻字膜：适合于各类弹力松紧带、织带、高弹性橡筋带、平纹、重平、斜纹、双层、经二重和提花等组织；特别适合于内衣、裤子、婴儿服装、毛衣、运动服、韵服、婚纱礼服、T-恤、帽子、胸围、口罩等服装系列产品；

高弹性反光刻字膜用途：广泛用于服装袖口、下摆、胸罩、吊袜、裤腰、束腰、鞋口，以及体育护身和医疗绷扎，工艺品，办公文具，工业用品，家居用品等产品。

百度搜索：1.8倍弹力亮银反光刻字膜	2倍弹力银色反光刻字膜 拉伸1倍弹力幻彩反光刻字膜

谷歌搜索：1.8倍弹力亮银反光刻字膜	2倍弹力银色反光刻字膜 拉伸1倍弹力幻彩反光刻字膜

360搜索：1.8倍弹力亮银反光刻字膜	2倍弹力银色反光刻字膜 拉伸1倍弹力幻彩反光刻字膜

松紧带反光热贴 松紧带高亮反光热贴 松紧带亮银反光热贴

品名：松紧带反光热贴 松紧带高亮反光热贴 松紧带亮银反光热贴

热贴类产品拥有出色的反光性能，能起到明显的警示作用，可热烫在TPU、PVC、PU、布、织带等不同的基材上面，其中，弹性热贴系列可烫在含有弹性面料上面。请在选择产品前和我们详细说明你使用面料的特点。（不适合尼龙织物及防水处理素材。）

规格：0.10MM-0.18MM*1M宽*100M长/卷

型号：CSAS

环保：符合欧盟出口标准

反光刻字膜销售模式：零售、批发、电商统一价

产品质量：高端

品牌：

加工机器：分条机、激光机、刻字机

加工方式：热贴合

反光系数R'：＞260 cd/lx.m2

水洗性能IS06330：0-10次

产品认证：产品通过EN471 2003、SGS、SVHC标准

产品用途：拥有出色的反光性能和超弹性能，能起到明显的警示作用，可热烫在TPU、PVC、PU、布、织带等不同的基材上面。

颜色：现货有高亮反光、亮银反光、七彩反光，其它颜色的高弹力反光刻字膜需要订制

高弹力反光刻字膜特征 ：超薄超大弹力、反光亮度高、效果好、手感软、立体感强、转移方便、耐水洗、环保

高弹力反光刻字膜特性 ：1、大小图案：无论整片大图还是细小如发的小图，无所不能，轻松转印；2、不粘布：不管网眼布还是拉毛布，全不粘。不咬布，离型轻；3、玻璃珠排列更密集，热转印图案边缘更整齐，反光度广角型更佳

材质：100%PU

结构：PE底+涂层+热熔胶层

高弹性反光刻字膜：适合于各类弹力松紧带、织带、高弹性橡筋带、平纹、重平、斜纹、双层、经二重和提花等组织；特别适合于内衣、裤子、婴儿服装、毛衣、运动服、韵服、婚纱礼服、T-恤、帽子、胸围、口罩等服装系列产品；

高弹性反光刻字膜用途：广泛用于服装袖口、下摆、胸罩、吊袜、裤腰、束腰、鞋口，以及体育护身和医疗绷扎，工艺品，办公文具，工业用品，家居用品等产品。

百度搜索：松紧带反光热贴 松紧带高亮反光热贴 松紧带亮银反光热贴

谷歌搜索：松紧带反光热贴 松紧带高亮反光热贴 松紧带亮银反光热贴

360搜索：松紧带反光热贴 松紧带高亮反光热贴 松紧带亮银反光热贴

松紧带银灰反光热贴 松紧带弹力幻彩反光热贴 泳装高亮反光热贴

品名：松紧带银灰反光热贴 松紧带弹力幻彩反光热贴 泳装高亮反光热贴

推荐使用中性洗涤剂手洗，不要使用高于60℃的热水，避免长时间浸泡，不推荐机器甩干，禁止干洗、漂白。

1 我司常规热帖均不适合于尼龙类基材及经过防水处理的任何基材；

2 无论何种加工方式，加工者在使用前都必须测试每种方式及不同基材的操作条件，以达到最佳的牢度和外观。特别对于未使用过我司热帖产品或从未使用过的基材，应先做试样确认工艺条件、牢度、热熔胶与基材分层情况及热帖对折后断裂状况；

3 遇到有些基材在正常的热贴合过程中会产生变色，变形的问题，建议选用其它低温类热贴产品，或者采用特别的操作方法加以避免，但需注意可能会影响贴合的牢度；

4 热烫温度不能过高，压烫时间不能过长，以免热熔胶被基材充分吸收后，而引起牢度下降；

5 对于需作水洗牢度评价或进一步提高牢度的热贴产品，建议在玻璃保护膜后，再以如下工艺条件再作一次压烫操作：温度相对应下调40℃左右，其他压力、压烫时间不变，但必须保证热贴合设备的洁净，否则会严重影响热贴亮度；

6 热烫后，需冷却到自然室温后再撕保护膜，撕保护膜时尽可能呈180度需一次性撕下，中途不宜停顿痕而影响外观；

7 为了便于客户使用，在低于25℃的气候条件，所发热贴产品热熔胶面不加离型垫膜，高于25℃的天气使用，以免引起粘连，即：冬季所发产品不能放置到夏季使用，此条请经营与客户特别注意；

8 热贴的热熔胶面有隔离垫膜（纸）的，试用时在贴合到基材前应先把隔离膜（纸）剥掉后再压烫。

规格：0.10MM-0.18MM*1M宽*100M长/卷

型号：CSAS

环保：符合欧盟出口标准

反光刻字膜销售模式：零售、批发、电商统一价

产品质量：高端

品牌：

加工机器：分条机、激光机、刻字机

加工方式：热贴合

反光系数R'：＞260 cd/lx.m2

水洗性能IS06330：0-10次

产品认证：产品通过EN471 2003、SGS、SVHC标准

产品用途：拥有出色的反光性能和超弹性能，能起到明显的警示作用，可热烫在TPU、PVC、PU、布、织带等不同的基材上面。

颜色：现货有高亮反光、亮银反光、七彩反光，其它颜色的高弹力反光刻字膜需要订制

高弹力反光刻字膜特征 ：超薄超大弹力、反光亮度高、效果好、手感软、立体感强、转移方便、耐水洗、环保

高弹力反光刻字膜特性 ：1、大小图案：无论整片大图还是细小如发的小图，无所不能，轻松转印；2、不粘布：不管网眼布还是拉毛布，全不粘。不咬布，离型轻；3、玻璃珠排列更密集，热转印图案边缘更整齐，反光度广角型更佳

材质：100%PU

结构：PE底+涂层+热熔胶层

高弹性反光刻字膜：适合于各类弹力松紧带、织带、高弹性橡筋带、平纹、重平、斜纹、双层、经二重和提花等组织；特别适合于内衣、裤子、婴儿服装、毛衣、运动服、韵服、婚纱礼服、T-恤、帽子、胸围、口罩等服装系列产品；

高弹性反光刻字膜用途：广泛用于服装袖口、下摆、胸罩、吊袜、裤腰、束腰、鞋口，以及体育护身和医疗绷扎，工艺品，办公文具，工业用品，家居用品等产品。

百度搜索：松紧带银灰反光热贴 松紧带弹力幻彩反光热贴 泳装高亮反光热贴

谷歌搜索：松紧带银灰反光热贴 松紧带弹力幻彩反光热贴 泳装高亮反光热贴

360搜索：松紧带银灰反光热贴 松紧带弹力幻彩反光热贴 泳装高亮反光热贴

泳装亮银反光热贴 平纹泳装银灰反光热贴 防水雨衣反光热贴

品名：泳装亮银反光热贴 平纹泳装银灰反光热贴 防水雨衣反光热贴

专业生产服装用高弹超弹力反光烫标，反光印标，反光转印标，反光标，反光条，反光刻字标，反光雕刻标，反光热贴膜，反光刻字膜，反光部，热转印商标，热转印标，热转印洗标，热转印烫标，反光热转印标，反光烫标，夜光烫标，烫标，热烫标，内衣无感标签，厚版转印标，硅胶烫标，硅胶热转印标，硅胶转印标等产品。

规格：0.10MM-0.18MM*1M宽*100M长/卷

型号：CSAS

环保：符合欧盟出口标准

反光刻字膜销售模式：零售、批发、电商统一价

产品质量：高端

品牌：

加工机器：分条机、激光机、刻字机

加工方式：热贴合

反光系数R'：＞260 cd/lx.m2

水洗性能IS06330：0-10次

产品认证：产品通过EN471 2003、SGS、SVHC标准

产品用途：拥有出色的反光性能和超弹性能，能起到明显的警示作用，可热烫在TPU、PVC、PU、布、织带等不同的基材上面。

颜色：现货有高亮反光、亮银反光、七彩反光，其它颜色的高弹力反光刻字膜需要订制

高弹力反光刻字膜特征 ：超薄超大弹力、反光亮度高、效果好、手感软、立体感强、转移方便、耐水洗、环保

高弹力反光刻字膜特性 ：1、大小图案：无论整片大图还是细小如发的小图，无所不能，轻松转印；2、不粘布：不管网眼布还是拉毛布，全不粘。不咬布，离型轻；3、玻璃珠排列更密集，热转印图案边缘更整齐，反光度广角型更佳

材质：100%PU

结构：PE底+涂层+热熔胶层

高弹性反光刻字膜：适合于各类弹力松紧带、织带、高弹性橡筋带、平纹、重平、斜纹、双层、经二重和提花等组织；特别适合于内衣、裤子、婴儿服装、毛衣、运动服、韵服、婚纱礼服、T-恤、帽子、胸围、口罩等服装系列产品；

高弹性反光刻字膜用途：广泛用于服装袖口、下摆、胸罩、吊袜、裤腰、束腰、鞋口，以及体育护身和医疗绷扎，工艺品，办公文具，工业用品，家居用品等产品。

百度搜索：泳装亮银反光热贴 平纹泳装银灰反光热贴 防水雨衣反光热贴

谷歌搜索：泳装亮银反光热贴 平纹泳装银灰反光热贴 防水雨衣反光热贴

360搜索：泳装亮银反光热贴 平纹泳装银灰反光热贴 防水雨衣反光热贴